콘크리트 품질관리 관련 기준 주요내용

□ 한중콘크리트 표준시방서 개정

○ 저온 환경에서 콘크리트 품질관리(2.2.2. 등)

- (기온보정강도) 예상평균기온 4℃ 미만에서 기온보정강도를 6MPa 적용하고, 책임기술자가 승인한 품질기준강도 확보방안을 수립하여야 함(28일 재령 기준)

- (혼화재) 저온 환경에서 콘크리트 강도 발현을 저해하는 혼화재의 최대 사용비율을 플라이 애쉬의 경우 25% → 15% 이하로, 고로슬래그는 50% → 30% 이하로 제한

- 다만, 구성재료나 양생방법의 개선 등 새로운 기술을 적용하여 목표강도를 확보할 수 있음이 입증된 경우, 책임기술자*의 승인 하에 예외적으로 기온보정강도나 혼화재 사용비율 기준을 조정 가능

* 책임기술자 : 건축법, 주택법 상의 감리원, 건설기술 진흥법 상의 건설사업관리기술자 또는 발주자가 지정한 감독자나 감독 보조원

□ 일반콘크리트 표준시방서 개정

○ 강우·강설로 인해 품질 저하 우려가 있는 경우 콘크리트 타설을 원칙적으로 금지(3.3.2 등)

- (예외) 수분 유입에 따른 품질저하 방지 조치를 취하거나 콘크리트 품질 저하에 미치는 영향이 크지 않은 경우*, 책임기술자의 승인을 받아 타설 가능

* 방지조치 및 판단기준 등은「강우 시 콘크리트 타설을 위한 가이드라인」 참고

○ 현장양생공시체* 의무화(3.5.5.5, 3.5.5.6 등)

- (종전) 책임기술자는 현장상태에서 양생된 공시체강도의 시험을 요구할 수 있다.

→ (개정) 책임기술자는 현장양생공시체를 사용하여 강도시험을 실시하여야 한다.

- 하루 1회, 타설 층별 1회 또는 구획별 1회 등 현장양생공시체 제작ㆍ시험 시기와 평가방법을 구체적으로 제시(표3.5-7)

□ 강우시 콘크리트 타설을 위한 가이드라인

○ (적용범위) 시간당 3mm/hr 이하의 강우 시 부득이하게 콘크리트 공사를 진행하게 되는 현장에서 콘크리트 적정 품질 확보를 위해 적용

○ (주요내용)

- 발주자‧시공자‧생산자‧인허가기관 등 공사관계자별 역할

- 강우량 판단 방법

- 사전(자재-시공)·사후(양생-구조물검사) 단계별 조치사항

- 현장기록 양식 등